## 常用橡胶的性能特点比较

1.1 天然橡胶（NR）

天然橡胶（NR）  为异戊二烯聚合物。具有优良的回弹性，拉伸强度、伸长率、耐磨性，撕裂和压缩永久变形性能都优于大多数合成橡胶。适于制作轮胎、减震零件、缓冲绳和密封零件。不耐油，耐天候、臭氧、氧的性能较差。使用温度范围-60～100℃。

1.2 丁苯橡胶（SBR）

丁苯橡胶（SBR）   为丁二烯与苯乙烯的共聚物。含  10％苯乙烯的丁苯-10有良好寒性，含  30％苯乙烯的丁苯-30耐磨性优良。适于制作轮胎和密封零件，制品耐油、耐老化性能较差。使用温度范围为-60～120℃。

1.3 氯丁橡胶（CR）

氯丁橡胶（CR）  为氯丁二烯聚合物，耐天候，耐臭氧老化，有自熄性，耐油性能仅次于丁腈橡胶，拉伸强度、伸长率、回弹性优良，与金属和织物粘结性很好。适于制作密封圈及密封型材、胶管、涂层、电线绝缘层、胶布及配制胶粘剂等。制品不耐合成双酯润滑油及磷酸酯液压油。使用温度范围-35～130℃。

1.4 丁腈橡胶（ NBR）

丁腈橡胶（ NBR）  为丁二烯丙烯腈的共聚物。一般含丙烯腈18％、26％或  40％，含量愈高，耐油、耐热、耐磨性能愈好，但耐寒性则相反。含羧基的丁腈橡胶，耐磨、耐高温、耐油性能优于丁腈橡胶。丁腈橡胶适于制作各种耐油密封零件、膜片、胶管和软油箱。制品不耐天候、不耐臭氧老化、不耐磷酸酯液压油。使用温度范围-55～130℃。

1.5 乙丙橡胶（EPM、 EPDM ）

乙丙橡胶  为乙烯、丙烯的二元共聚物（EPM）或乙烯、丙烯、二烯类烯烃的三元共聚（EPDM）。耐天候、耐臭氧老化，耐蒸汽、磷酸酯液压油、酸、碱以及火箭燃料和氧化剂，电绝缘性能优良。适于制作磷酸酯液压油系统的密封零件、胶管及飞机、汽车门窗密封型材、胶布和电线绝缘层。制品不耐石油基油类。使用温度范围-60～150℃。

1.6 丁基橡胶（  IIR）

丁基橡胶（IIR）  为异丁烯和异戊二烯的共聚物。耐天候、臭氧老化，耐磷酸酯液压油，耐酸、碱、火箭燃料及氧化剂，具有优良的介电性能和绝缘性能，透气性极小。适于制作轮胎内胎，门窗密封条，磷酸酯液压油系统的密封零件、胶管，电线的绝缘层，胶布和减震阻尼器。制品不耐石油基油类。使用温度范围-60～150℃。

1.7 氯磺化聚乙烯橡胶（CSM）

氯磺化聚乙烯橡胶（CSM）  耐天候及臭氧老化，耐油性随其氯含量增加而增加，耐酸碱，适于制作胶布、车用空滤器联接套，散热器排水管、密封垫、电缆套管、防腐涂层及软油箱外壁。使用温度范围    -50～150℃。

1.8 聚氨酯橡胶

聚氨酯橡胶 为聚氨基甲酸酯。通常有聚酯型（AU）和聚醚型（EU）两种。具有优良伸强度、撕裂强度和耐磨性，耐油、耐臭氧极佳，也耐原子辐射。适于制作各种形状的密封能量吸收装臵、冲孔模板、振动阻尼装臵、机械支承垫片、柔性联接、防磨涂层、摩擦动力传动装臵、胶辊等。使用温度范围-60～80℃。不宜与酯、酮、磷酸酯液压油、浓酸、碱、蒸汽等接触。

1.9 聚硫橡胶（T）

聚硫橡胶（T）   为多硫烷烃聚合物，有固态聚硫橡胶和液态聚硫橡胶二种。耐油性好、耐天候老化，透气性小，电绝缘性亦佳。固态胶通常与丁睛橡胶并用制造燃油系统的密封零件、胶管和膜片。使用温度范围-50～100℃，短时间可达130℃。液态胶通常用于配制密封剂。

1.10 氯醇橡胶

氯醇橡胶  为环氧氯丙烷烃聚合物（CO），或环氧氯丙烷与环氧乙烷的二元共聚物（ECO），或加有第三单体（环氧丙烷）的三元共聚物。具有耐油、耐臭氧性能，耐热性比胶好，透气性小。适于制作密封垫圈和膜片。

1.11丙烯酸酯橡胶（ACM）

丙烯酸酯橡胶（ACM）  是国际上发展起来的一种新型特种橡胶，具有优异的耐热、耐油、耐寒、耐臭氧等性能。根据需要，可与氟橡胶，丁睛橡胶，氯磺化聚乙烯、三元乙丙橡胶等并用，从而获得耐高温、耐油性能。广泛用于汽车、军事装备的高温油封材料、容器管道衬里胶粘剂及建筑物密封胶，隔音和减震制品特种电线电缆的外层护套等。

1.12 硅橡胶

硅橡胶  为聚硅氧烷。通常有二甲基硅橡胶（MQ），甲基乙烯基硅橡胶（MVQ），甲基苯基硅橡胶（MPQ），甲基苯基乙烯基硅橡胶（MPVQ）等。硅橡胶具有极佳的耐热、耐寒、耐老化性能，绝缘电阻、介电特性优异，导热性好，但强度和抗撕裂性较差，不耐油，价格较贵。一般适于制作密封圈、密封型材、氧气波纹管、膜片、减震器、绝缘材料、隔热海绵胶板。使用温度范围-70～280℃。

1.13 氟橡胶（FPM）

氟橡胶（FPM） 常用的有氟橡胶—26、氟橡胶—246，前者为偏氟乙烯和六氟丙烯的共聚物，后者为偏氟乙烯、四氟乙烯和六氟丙烯的共聚物。氟橡胶具有突出的耐热、耐油、耐酸、碱性能，老化性能及电绝缘性能优良，难燃，透气性小。但低温性能较差。一般使用温度范围-40～250℃，短时间可达300℃。适于制作各种要求耐热、耐油的密封零件、胶管、胶布和油箱，但价格较贵。

1.14 氟硅橡胶（MFQ）

氟硅橡胶（MFQ）  为含有氟代烷基的聚硅氧烷。耐油、耐化学品、耐热、耐寒、耐老化性能优异，但强度和抗撕裂性较低，价格昂贵。适于制作燃油、双酯润滑油、液压油系统的密封圈、膜片。使用温度范围-65～250℃。

各常用橡胶性能比较

| 名称 | 天然胶 | 丁腈胶 | 氯丁胶 | 丁苯胶 | 顺丁胶 | 三元乙丙胶 | 氯磺化聚乙烯 | 硅胶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物性 | NR | NBR | CR | SBR | BR | EPDM | CSM | Q |
| 耐侯性 | 可 | 可 | 优 | 可 | 否 | 优 | 优 | 优 |
| 耐O3性 | 否 | 否 | 良 | 可 | 否 | 优 | 优 | 良 |
| 耐寒性 | 可 | 良 | 良 | 可 | 良 | 优 | 优 | 优 |
| 耐热性 | 优 | 良 | 可 | 可 - 良 | 优 | 优 | 可 | 优 |
| 耐燃性 | 否 | 否 | 良 | 否 | 否 | 否 | 良 | 否 |
| 耐酸性 | 良 | 良 | 可 | 良 | 良 | 良 - 优 | 良 | 良 |
| 耐碱性 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 - 优 | 良 | 否 |
| 耐磨耗性 | 良 - 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 良 | 优 | 良 |
| 耐蒸汽性 | 良 | 优 | 否 | 良 | 良 | 优 | 良 | 优 |
| 耐油性 | 否 | 优 | 良 | 否 | 否 | 否 | 良 | 否 |
| 耐化学品 | 良 | 可 | 良 | 可 | 否 | 良 | 优 | 否 |
| 压缩变形 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 | 良 | 可 | 优 |
| 撕裂强度 | 优 | 优 | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 | 可 |